БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Гребень

Михаил Владимирович

Применение информационных технологий в исследовании структурных и оптических свойств A3B5 нанокристаллов в ионноимплантированном кремнии

Выпускная работа по
«Основам информационных технологий»

Магистранта
факультета радиофизики и компьютерных технологий

Специальность 01.04.04 –
физическая электроника

Научные руководители: 
д. ф.–м. н., профессор Комаров Ф.Ф.

преподаватель, Позняков А.М.

Минск 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА 1 КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	6

ГЛАВА 2 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	7

Раздел 2.1 Ионная имплантация	7

2.1.1 Особенности и возможности метода	7

Раздел 2.2 Методы экспериментальных исследований	11

2.2.1 Обратное резерфордовское рассеяние	11

2.2.2 Просвечивающая электронная микроскопия	13

ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	15

Раздел 3.1 Методика эксперимента	15

Раздел 3.2 Результаты эксперимента	16

ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ	18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	19

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	20

ПРИЛОЖЕНИЕ А	21

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К РЕФЕРАТУ	21

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	22

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ	22

ПРИЛОЖЕНИЕ В	23

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЛИЧНЫЙ САЙТ В WWW	23

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	24

ГРАФ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ	24

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	25

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОИТ	25

ПРИЛОЖЕНИЕ E	26

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ	26

- ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

РОР	–	резерфордовское обратное рассеяние

ТО	–	термообработка

БТО	–	быстрая термообработка

ПЭМ	–	просвечивающая электронная микроскопия

SRIM	–	The Stopping and Range of Ions in Matter

WinDF	–	Windows DataFurnace

- ВВЕДЕНИЕ

Наиболее многообещающим подходом к проблеме увеличения быстродействия будущих интегральных схем является оптическая передача данных внутри кремниевого кристалла. Однако кремний – полупроводник с непрямой электронной зоной и характеризуется низкой квантовой эффективностью межзонной излучательной рекомбинации. Поэтому в настоящее время активно изучаются возможные способы улучшения светоизлучающей способности самого кремния. Принципиально важным подходом в интеграции А3В5 – материалов и кремния является прямое выращивание А3В5 квантовых точек в кристаллическом кремнии. Ансамбли таких квантовых точек в кристаллическом кремнии представляют большой интерес для приложений в оптоэлектронных приборах, (фотодиоды, фотодетекторы, полупроводниковые лазеры) инфракрасного диапазона длин волн.

Кардинальным решением стал бы светоизлучающий источник на основе самого кремния. Одним из путей создания такого источника может стать формирование массивов квантовых точек узкозонных полупроводников А3В5 в матрице кристаллического кремния методом ионной имплантации с последующим отжигом. Метод ионной имплантации обладает преимуществом полной совместимости с  промышленной технологией микроэлектроники. Размерами и структурным совершенством полученных нанокристаллов можно в определенной степени  управлять за счет варьирования режимов имплантации и последующего отжига [1, 2].

Невозможно недооценить роль современных программных комплексов в решении поставленных задач. Так, построение глубинных профилей распределения примеси в матрице кремния затруднено, а подчас и невозможно, без машинного моделирования. До появления компьютеров исследователям были доступны только аналитические методы обработки RBS спектров, что, безусловно, не идет ни в какое сравнение по умственным и временным затратам, а также по точности результатов. В настоящий момент учеными по всему миру создано множество программных комплексов для обработки RBS спектров, такие как WinDF, Quark, SIMNRA, HEAD и др. Основное отличие этих программ заключается в методах моделирования и спектрах решаемых задач. Большинство из вышеперечисленных программ позволяют моделировать слои с различными концентрациями примеси, сопоставляя вид теоретического и экспериментального вида спектра RBS. Однако программный комплекс WinDF позволяет строить глубинный профиль распределения примеси в кремнии по энергетическому спектру RBS, где человеком требуется задание только условий эксперимента и не требуется моделирования по слоям.

Значительно облегчают задачу и программы обработки изображений. В частности, программный продукт ImageJ позволяет построить гистограмму распределения кластеров по размерам по ПЭМ-фотографии образца.

Более того, современные программные комплексы позволяют подбирать режимы имплантации и отжигов, а также моделировать диффузионные перераспределения примеси. Без предварительной прикидки энергий и доз легирующей примеси в настоящее время не обходится ни один технологический процесс, ни одна научно-исследовательская лаборатория. Как правило, в таких программах используется метод Монте-Карло.

Целями данной работы являлись:

- с использованием программных комплексов SRIM, HEAD и WinDF изучить влияние условий высокодозной ионной имплантации и режимов термообработки на профили распределения примесных атомов As и In в кремнии.

- с помощью специальной функции пакета Origin оценить потери имплантированных атомов As и In в процессе внедрения и термообработок, а также количества атомов примеси, находящейся в узлах кристаллической решетки кремния.

- используя программу ImageJ, проанализировать ПЭМ микрофотографий на предмет типа и концентрации дефектов структуры, а также провести расчет распределения нанокластеров по размерам.

- КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В научной литературе и в интернете можно найти множество ресурсов по использованию научных программ. Для расчета параметров имплантации ионов примеси, таких как энергия и доза, используется программа SRIM. Основным руководством по использованию программы SRIM можно считать книгу “SRIM Textbook” [i2]. Огромное количество материалов по этой тематике можно найти также на сайте [i3].

Для обсчета RBS спектров, т.е. построения глубинных профилей распределения примеси в кремниевом образце, традиционно используются программные пакеты WinDF или HEAD. Основные материалы по WinDF можно найти на сайте [i9], а также в работе [3]. Получить информацию по использованию программы HEAD можно в работе [4].

Провести расчет распределения нанокластеров по размерам из ПЭМ фотографии образца поможет программный модуль ImageJ, помощь по использованию которого можно получить на сайте [i4].

Графический пакет Origin помогает оценить потери имплантированных атомов примеси в процессе внедрения и термообработок, а также количества атомов примеси, находящейся в узлах кристаллической решетки кремния. Материалы по использованию можно найти на официальном сайте в интернете [15].

# МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

  - Ионная имплантация

    - Особенности и возможности метода

Метод ионной имплантации основан на внедрении в твёрдое тело ускоренных в электростатическом поле ионизированных атомов  и молекул. При этом возможны любые комбинации ион-мишень [4]. Энергия ионов может изменяться от нескольких килоэлектронвольт до Гигаэлектронвольт. Глубина внедрения ионов зависит не только от энергии, но и от массы ионов, а также от массы атомов твёрдого тела [5]. Ионная бомбардировка позволяет изменять практически все свойства приповерхностной области твёрдого тела: электрофизические, механические, коррозионные, каталитические, оптические эмиссионные [6].

В последние годы ионная имплантация стала одним из основных методов внедрения примесей в полупроводниковые кристаллы [7]. До этого времени самыми распространёнными способами введения примесей были: введение примесей в процессе выращивания кристалла (эпитаксия), диффузия и сплавление [8].

Метод ионной имплантации имеет ряд преимуществ:

- Сокращение длительности процесса внедрения примеси в 102–104 раз, однородность распределения по поверхности и воспроизводимость параметров.

- Возможность точного контроля количества вводимых атомов примеси.

- Высокая чистота процесса.

- Низкая температура процесса.

- Простота методов маскирования участков на поверхности кристалла, которые следует или не следует легировать.

- Возможность легирования через тонкие пассивирующие слои.

- Малая глубина внедрения ионов.

- Многоступенчатой имплантацией можно задать профиль распределения имплантированных атомов любой ранее заданной формы.

- Благодаря незначительному боковому рассеянию становится возможным изготовления особо миниатюрных приборов.

- К достоинствам метода следует отнести также универсальность, лёгкость управления ионными пучками с помощью ЭВМ.

Наиболее существенным недостатком ионного внедрения является нарушение кристаллической структуры полупроводника или металла – появление дефектов в результате первичных соударений ионов с атомами мишени или вторичных соударений уже смещённых из узлов кристаллической решётки быстрых атомов с другими атомами матрицы [9]. Эти дефекты структуры вызывают изменение электрофизических свойств полупроводников. Для устранения образовавшихся нарушений, а также перевода имплантированных атомов в электрически активные положения в решётке необходимо проведение соответствующих термообработок ионно-легированных образцов [10].

Поэтому важнейшими проблемами метода ионной имплантации в полупроводники являются: отжиг радиационных дефектов, повышение электрической активации атомов, определение формы распределения имплантированных атомов примесей, а также исследование влияния процесса имплантации на такие важные характеристики исходного материала, как подвижность и время жизни носителей тока.

Ионная имплантация в настоящее время широко используется не только в области технологии полупроводниковых приборов и ИС [11]. Благодаря созданию сильноточных имплантеров стало возможным не только легирование полупроводников, но и применение её для модификации химических, механических и оптических свойств твёрдых тел [12].

Существует достаточно много программ позволяющих проводить моделирование процесса ионной имплантации в твердые тела, не прибегая к эксперименту. Моделирование происходит с некой долей погрешности и пока не способно полностью заменить реальные эксперименты, но его результаты оказывают неоценимую помощь в проведении исследований. Одной из лучших программ позволяющих проводить моделирование процесса ионной имплантации является SRIM (The Stopping and Range of Ions in Matter). В основе этой программы лежит расчет траекторий полета ионов методом Монте–Карло. Это очень гибкий метод, позволяющий обрабатывать ионы с энергиями в интервале от 10 эВ до 2 ГэВ. Следует отметить, что данная программа разработана исключительно для моделирования процессов рассеяния ионов при попадании в кристаллическую структуру и не является самостоятельным математическим пакетом. Тем не менее, программа поддерживает множество расширений, а также сама может служить пакетом для других программ, таких, например, как WinDF. Таким образом, программа предусматривает ввод параметров и получение результатов, исключая необходимость написания программного кода. Данная программа имеет огромное число опций, позволяющих всесторонне оценить воздействие потока заряженных частиц на твердое тело (Рисунок 2.1). Также необходимо отметить особенности установки данного программного пакета, а именно необходимость задания английского языка в региональных свойствах Windows, иначе программа не будет работать. Программа использует ядро процессора, поэтому для нормальной работы программы необходимо наличие современного процессора обработки данных. Также программа позволяет выбирать несколько выходных форматов посчитанных данных.

Еще одной программой, позволяющей моделировать имплантацию ионов в твердую матрицу, является SUSPRE. Данная программа разработана в университете Surrey, UK (Рисунок 2.2).

Рисунок 2.1– Интерфейс SRIM

В вышеуказанных программах достаточно задать алгоритм моделирования, тип, дозу и энергию налетающих ионов, а также геометрию эксперимента. Необходимо также указать тип атомов мишени, а также ширину слоя подложки. После этого программа автоматически выполнит все необходимые расчеты и построит глубинный график внедренной примеси в матрице мишени. Как правило, этот график строится в специфических единицах, и, если исследователю понадобится представить рассчитанные данные в более традиционном формате, необходимо будет провести конвертацию полученных результатов, например, с помощью программы Origin.

С помощью программы SRIM были подобраны дозы и энергии имплантации ионов As и In, исследуемые в данной работе, так, чтобы максимумы концентраций этих примесей находились примерно на одной глубине. В дальнейшем с помощью других методов данные расчеты были проверены с достаточно высокой точностью, что доказывает высокую степень надежности расчетов программ теоретических расчетов данных по имплантации ионов примеси.

| Рисунок 2.2 – Интерфейс SUSPRE |  |
| --- | --- |

Таким образом, с помощью программ SRIM и SUSPRE можно проводить теоретический расчет параметров имплантации для различных примесей и материалов подложки.

  - Методы экспериментальных исследований

    - Обратное резерфордовское рассеяние

Для определения состава мишеней путем анализа энергетических спектров обратно рассеянных частиц используется, так называемый, метод обратного резерфордовского рассеяния [13], который основан на применении физического явления – упругого рассеяния ускоренных частиц на большие углы при их взаимодействии с атомами вещества. Этот метод достаточно давно используется в ядерной физике. Аналитические возможности резерфордовского рассеяния легких частиц получили широкое применение в различных областях физики и техники, начиная от электронной промышленности и заканчивая исследованиями структурных фазовых переходов в высокотемпературных соединениях [14]. Рассмотрим принципиальные особенности метода обратного резерфордовского рассеяния. Возможная схема применения метода показана ниже (Рисунок 2.3). Коллимированный пучок ускоренных частиц с массой М1, порядковым номером Z1 и энергией Е0 направляется на поверхность объекта исследования.

Рисунок 2.3 – Схема применения метода обратного резерфордовского рассеяния

В качестве объекта исследования может быть достаточно тонкая пленка, масса и порядковый номер атомов которой равны, соответственно, М2 и Z2 [15]. Часть ионов в пучке будет отражаться от поверхности с энергией KM2E0, а часть пройдет вглубь, рассеиваясь затем на атомах мишени. Здесь KM - кинематический фактор, определяемый как отношение энергии частицы KME после упругого рассеяния частицы  на угол θ на атоме мишени M к ее значению до столкновения E. Понятно, что кинематический фактор является функцией  угла рассеяния.

Кинематический фактор KM может быть вычислен из модели упругого столкновения двух частиц с массами М1 и М2. Как следует из законов сохранения импульса и энергии кинематический фактор зависит только от угла рассеяния  и отношения масс частицы и атома мишени М1/М2:

(2.1)

Таким образом, из зависимости кинематического фактора (см. 2.1) следует, что, во-первых, измеряя угол рассеяния и энергию рассеянных частиц, можно определить массу рассеивающих частиц, а во-вторых, для достижения хорошей чувствительности метода угол рассеяния должен быть достаточно большим, а масса налетающих частиц не слишком малой [16]. Поскольку энергетическое разрешение используемых детекторов обычно не менее 20 кэВ, то для наиболее оптимальных условий экспериментов выбирают угол рассеяния  порядка 160о, а в качестве анализирующего пучка обычно используют ускоренные ионы гелия (Рисунок 2.3).

К сожалению, сегодня практически не существует программного обеспечения в открытом доступе (как платного, так и свободно распространяемого) способного решать задачи связанные с анализом твердых тел методом резерфордовского обратного рассеяния. Есть упоминания о таких программных продуктах как Data Furnace ( Рисунок 2.4), Quark, Rump, Simnra.

Рисунок 2.4– Интерфейс WinDF

Но у всех есть один значительный недостаток – линейная калибровка по двум точкам, и при анализе слоев толщиной до 100 нм это может быть решающим фактором для точности результатов. Поэтому белорусская группа специалистов по ионной имплантации разработала собственный программный продукт HEAD (Рисунок 2.5), основанный на калибровке по четырем точкам [17]. На данный момент программа имеет простейший графический интерфейс и работает в системе MS DOS. Программа позволяет проводить моделирование процесса резерфордовского обратного рассеяния и определять элементный состав твердых тел [18].

Рисунок 2.5– Схема применения метода обратного резерфордовского рассеяния

В данной работе эта программа была использована для расчета профилей распределения примеси по глубине кристалла после проведенной ионной имплантации.

Таким образом, с помощью программ WinDF и HEAD можно моделировать спектры RBS и таким образом находить распределение примеси по глубине образца.

    - Просвечивающая электронная микроскопия

В настоящее время для обработки изображений активно используется коммерческое программное обеспечение (ПО) и бесплатное открытое ПО.

К достоинствам коммерческого ПО можно отнести: 1) надежность – алгоритмы разработаны под конкретный вид решаемых задач, 2) высокую точность результатов – достигается вследствие внедрения коммерческих патентов на методы сегментации, 3) простоту в использовании – дружественный интерфейс для работы. Недостатками коммерческого ПО являются высокая стоимость, отсутствие универсальности: в случае изменения технологии, необходимо менять программное обеспечение, отсутствие доступа к коду со стороны пользователя, использование специальных форматов данных.

Альтернативой к коммерческому программному обеспечению выступает открытое бесплатное программное обеспечение, в основном предназначенное для академического использования. Для бесплатного ПО характерны: универсальность, общедоступность, возможность модификации кода под специализированную задачу. Большинство бесплатных пакетов не обладает интерфейсом и рассчитано на пользователей имеющих навыки программирования.

Одной из самых универсальных программ для анализа изображений является бесплатная утилита ImageJ (Рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 Интерфейс ImageJ

Обладает простейшим интерфейсом. Полностью открытым программным кодом. Благодаря этому существует большая база данных приложений, написанных для этой программы, которые способны решать различные задачи анализа изображений.

# ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

  - Методика эксперимента

Для создания слоев с нанокристаллами образцы, вырезанные из подложек Si (100) n–типа и Si (111) p–типа, имплантировались сначала ионами пятой (As), а затем ионами третьей (In) группы Периодической системы элементов при комнатной или повышенной (500 °С) температуре. Энергии и дозы ионов изменялись, соответственно, в диапазонах (170–350) кэВ и (2,8–3,2)×1016 см-2, что было получено из теоретических расчетов SRIM для максимального перекрытия примесей в образце. После имплантации образцы отжигались в инертной среде азота или аргона в интервале температур (600–1100) °С.

| а | б |
| --- | --- |
| a – спектры РОР ионов He+ при 2-x углах влета, б – экспериментальный и моделированный программой HEAD спектры РОР Рисунок 3.7 – РОР спектры ионов гелия |  |

Распределение внедренных примесей по глубине определялось с помощью метода резерфордовского обратного рассеяния (РОР) ионов гелия с энергиями E = 1,3 МэВ и E = 1,5 МэВ. Энергетическое разрешение детектора ионов 15 кэВ. Расчет профилей концентраций As и In в Si по спектрам РОР осложняется перекрытием пиков от As и In. Для решения этой проблемы спектры РОР снимались при различных углах влета ионов гелия в образцы: 00 и 500. Расчет распределения ионов внедренных примесей по глубине проводился путем моделирования спектров до полного совпадения с экспериментально измеренными спектрами для двух углов влета ионов гелия с использованием программного комплекса HEAD.

Моделированные с помощью программы HEAD концентрации внедренных примесей в имплантированном слое, а также вычисленные из экспериментальных спектров РОР профили распределения As и In в образцах кремния представлены выше (cм. Рисунок 3.7).

Таким образом, с помощью программы HEAD можно проводить моделирование РОР спектров ионов.

  - Результаты эксперимента

Профиль концентрации внедренных ионов по глубине может быть получен при расчетах методом Монте-Карло, например с помощью компьютерных программ TRIM (The Transport of Ions in Matter) или SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter). Ниже (Рисунок 3.8) приведены моделированные с помощью программы SRIM’2010 концентрации внедренных примесей в имплантированном слое, а также вычисленные c помощью программы HEAD из экспериментальных спектров РОР профили распределения As и In в образцах кремния сразу после имплантации и после отжигов.

а

б

Рисунок 3.8 – Сравнение теоретических (SRIM) и экспериментальных (HEAD) профилей распределения примесей As (а) и In (б) по глубине при двух температурах имплантации Timp=25 °С и Timp=500 °С

Результаты исследования структуры образцов кремния с (As+In), полученные методом ПЭМ, показаны ниже (Рисунок 3.9). На рисунке можно выделить множество мелких кластеров, подсчет которых вручную представляется весьма затратным по времени, если учитывать, что таких снимков может быть множество.

Из нижеприведенных данных (Рисунок 3.9) видно, что программа ImageJ значительно облегчила задачу расчета гистограммы распределения нанокластеров по размерам. Можно заключить, что в средний размер кластера находится вблизи 20 нм, а характер распределения кластеров по размерам является гауссовой функцией с небольшой дисперсией. Также необходимо отметить высокую статистику приводимых данных.

| a | б |
| --- | --- |
| а – Timp=25 °C, БТО 950 С 3 мин б – гистограмма распределения нанокластеров по размерам Рисунок 3.9 – Светлопольная ПЭМ микрофотография поверхностных слоев кремния после имплантации ионов As и In и термообработок |  |

Таким образом, с помощью программ SRIM и HEAD удалось сравнить теоретические и экспериментальные профили распределения примесей As и In по глубине, а с помощью программы ImageJ провести качественный и количественный анализ поверхностных слоев кремния после имплантации ионов As и In.

# ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В данной работе было рассмотрено несколько мощных программных комплексов, позволяющих проводить исследования в области нанотехнологий на высоком уровне. В частности, было показано, что с помощью программ SRIM и HEAD можно проводить анализ процесса имплантации и постимплантационных отжигов. С помощью комплекса SRIM удалось рассчитать параметры имплантации и теоретические профили распределения примесей в матрице кремния, а с помощью программы HEAD рассчитывались глубинные профили распределения примесей по кремниевому образцу. Также была продемонстрирована возможность качественного и количественного анализа поверхностных и глубинных срезов исследуемых образцов кремния с помощью программного продукта ImageJ.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы:

- Были рассчитаны параметры имплантации и теоретические профили распределения примесей в матрице кремния с использованием программного комплекса SRIM.

- Произведен расчет глубинных профилей распределения примесей в матрице кремния сразу после имплантации и после отжигов с помощью программы HEAD.

- Проведено сравнение расчетных теоретических (SRIM) и экспериментальных (HEAD) данных распределения примесей по образцу.

- С помощью программы Origin оценены потери примеси в результате горячих условий имплантации.

- С помощью программного продукта ImageJ посчитана гистограмма распределения нанокластеров по размерам и доказано, что примесные квантовые точки в кремнии имеют в среднем размер около 20 нм и гауссову форму распределения по размерам.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Lacombe D., Ponchet A., Gerard J.M., Cabrol O. Appl. Phys. Lett. V.70 P.2398 (1997).

- Комаров Ф.Ф., Комаров А.Ф. Физические процессы при имплантации в твёрдые тела. – Мн.: УП «Технопринт», 2001. – 392с.

- Barradas N.P., C.Jeynes, R.P. Webb. Appl. Phys. Lett. V.2 P.291 (1997)

- Гайдук П.И., Леонтьев А.В., Людчик О.Р. Анализ элементного состава материалов электроники методом резерфордовского обратного рассеяния легких ионов, метод. пособие, Минск, 1996.

- Гегузин Я.Г. Физика спекания. Наука, Москва, 1984.

- Nazarov A.A., Romana A.E., Valiev R. Z. Nanostruct.Mater., V.4 1033 (1984).

- Гуткин М.Ю., Микаэлзян К.Н., Овидько И.А. Физика тв. Тела T.37 c.552 (1995).

- Суздалев И.П., Буравцев В.Н., Имшенник В.К., Новичихин С.В. Хим.физика T.12 c.555 (1993).

- White C.W., Budai J.D., Zhu J.G. et al.  Appl. Phys. Lett. V.68 P.2389-2391 (1996).

- Tchebotareva A.L., Brebner J.L., Roorda S., White C.W. Nucl. Instr. And Meth. In Phys. Res. V.175-177 P.187-192 (1997).

- Komarov F., Vlasukova L., Wesch W., Kamarov A., Milchanin O., Grechnyi S., Mudryi A., Ivaniukovich A. Nucl. Instrum. Meth. V.266 P.3557 (2008).

- Шипатов Э.Т. Обратное рассеяние быстрых ионов. Теория, эксперимент, практика. – Издательство Ростовского университета, 1988. – 160 с.

- Meldrum A. J. Mater. Res. V.16 P.2670-2679 (2001).

- Heitz R., Ledentsov N. N., Bimberg D. et al.  Physica E. V. 7 P. 317–321 (2000).

- Landölt M., Börnstein J. Series "Numerical data and functional relationships in science and technology". New series. - Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 1982.

- Michael J. Pelletier. Analytical applications of Raman Spectroscopy. Science, 478 p. (1999).

- Комаров Ф.Ф., Мильчанин О.В., Власукова Л.А., Веш В., Комаров А.Ф., Мудрый А.В. Известия РАН. Сер. Физическая T.74 c.323 (2010).

- Комаров Ф.Ф., Власукова Л.А., Мильчанин О.В, Дунец Б.С., Веш В., Мудрый А.В., Карпович В.Б. Доклады НАН Беларуси, T.55 №2 c.40–46 (2011).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К РЕФЕРАТУ

HEAD	4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 19

ImageJ	5, 6, 14, 17, 18, 19, 22

Origin	5, 6, 10, 19

SRIM	5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19

SUSPRE	9, 10

WinDF	4, 5, 6, 12, 13, 23

гистограмма	17, 19

Ионная имплантация	7, 8

квантовые точки	19

кремний	4, 5, 19

микроскопия	3, 13

нанокристаллы	15

примесь	4, 5, 6, 7, 10, 13, 19

профиль распределения	5, 16, 18, 19

ПЭМ	3, 5, 6, 16, 17

резерфордовское рассеяние	11

РОР	3, 15, 16, 23

энергия имплантации	10

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- http://vak.org.by – сайт Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь. Здесь собраны все нормативные акты, касающиеся оформления и защиты диссертаций.

- http://srim.org/SRIM%20Book.htm – По данной ссылке можно найти руководство по пользованию программой SRIM.

- http://srim.org/ – сайт, посвященный программе SRIM, моделирующей процесс ионной имплантации примеси.

- http://rsbweb.nih.gov/ij – общедоступная, основанная на Java программа для анализа и обработки изображений, разработанная в National Institutes of Health. ImageJ был создан с открытой архитектурой которая обеспечивает расширяемость при помощи плагинов Java, а также записываемых макросов. Архитектура плагинов ImageJ и встроенная в программу система разработки делает эту платформу весьма популярной для работы и преподавания анализа и обработки изображений.

- http://www.originlab.com/ – официальный сайт графического пакета Origin. Содержит множество примеров и статей по использованию программы.

- http://ieee.org/index.html – сайт Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). В настоящее время в IEEE самое большое всемирное техническое общество учёных и исследователей, профессионально связанных с электротехникой, радиоэлектроникой, компьютерами.

- http://springerlink.com/ – Поисковый сайт по разнообразным научным журналам (Applied Physics B: Lasers and Optics, Lasers in Medical Science и др.). обеспечивает эффективный поиск, многие статьи предоставляются бесплатно.

- http://apl.aip.org/ – Сайт журнала Аpplied Рhysics Letters – одного из наиболее популярных в мире журналов. Публикует результаты как экспериментальных так и теоретических исследований. К сожалению, платный.

- http://jap.aip.org/ – Сайт журнала Journal of Applied Physics, сравнимого по популярности и качеству с Аpplied Рhysics Letters. Также платный.

- http://www.surrey.ac.uk/ati/ibc/ – Сайт университета Surrey, UK, где можно найти программу по обработке РОР спектров WinDF.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЛИЧНЫЙ САЙТ В WWW

http://iammikel.narod.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ГРАФ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ

магистранта Гребня М.В. факультета радиофизики и компьютерных технологий

Специальность физическая электроника

| Смежные специальности 01.04.10 – физика полупроводников, физ.-мат., техн.. - Методы получения, измерения параметров и модификации полупроводниковых материалов. - Химический состав, структура и физические свойства полупроводниковых материалов. - Модификация химического состава, структуры и физических свойств полупроводниковых материалов.. | Основная специальность 01.04.04 – физическая электроника. - Полупроводниковая электроника и микроэлектроника: поиск и исследование новых полупроводниковых, диэлектрических и проводящих материалов для цепей электроники и микроэлектроники. - Совершенствование методов модификации свойств поверхности твердых тел с помощью потоков заряженных частиц. - Наноэлектроника: теоретические и экспериментальные исследования квантово-размерных эффектов. Разработка физических принципов функционирования приборов наноэлектроники. | Сопутствующие специальности 05.16.08 – нанотехнологии и наноматериалы (элетроника). - Формирование и свойства наноразмерных структур и наноматериалов. Квантовые точки, квантовые шнуры, квантовые пленки. Свойства материалов с наноструктурами в обьеме и на поверхности твердых тел.. 05.27.06 – технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техноки.. - Физико-химические процессы, протекающие при синтезе и выращивании кристаллических и аморфных материалов в объемном и пленочном состоянии для различных областей электронной техники. - Исследование элементного состава кристаллов и слоев, их кристаллической структуры и микроструктуры.. |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОИТ

<question type="close" id="067">

<text>1 Язык разметки гипертекста это – </text>

<answers type="request">

<answer id="1" right="0"> CSS </answer>

<answer id="2" right="0"> Java </answer>

<answer id="3" right="1"> HTML </answer>

<answer id="4" right="0"> SQL </answer>

</answers>

</question>

<question type="close" id="567">

<text> 2 Различают три основных вида топологии компьютерной сети. К ним не относится:</text>

<answers type="request">

<answer id="1" right="0"> Шина</answer>

<answer id="2" right="1"> Дерево</answer>

<answer id="3" right="0"> Звезда </answer>

<answer id="4" right="0"> Кольцо</answer>

</answers>

</question>

ПРИЛОЖЕНИЕ E

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ